тел/факс: 8(351) 247- 93-05, 278-83-60, сот.: +7-903-088-06-67;

Производство находится на территории г. Челябинска                                                                                                                                      Цены указаны по состоянию на 01.05.2010г.

| наименование | категория | Фасовка, кг. | цвет | Назначение и применение | Прочность на сжатие, МПа | Адгезия, МПа | Расход на 1 м², кг | Цена за ед. с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штукатурные смеси | Штукатурная смесь «Универсальная» | 25 | сер | На цементной основе. Для внутренних и наружных работ. Простота в использовании, хорошая переносимость температурных колебаний. Для ручного и машинного нанесения.. Пригодна для кладочных работ из кирпича, шлакоблока, ячеистого бетона. Толщина слоя: 7-20 мм | 10,0 МПа | 5,0 МПа | При толщине слоя 5 мм 7–8 кг | 110,00 |
|  | Штукатурная смесь гипсовая водостойкая "АКВА-ГИПС" | 20 | сер | На основе гипсоцементно-пуццоланового вяжущего. Применяется в сухих помещениях и помещениях с повышенной влажностью, для внутренних и наружных работ, за исключением цокольных этажей.. Толщина слоя: 2-30 мм. | 15,0 МПа | 5,0 МПа | При толщине слоя 3 мм 4,8–5,2 кг | 190,00 |
| Клеевые смеси | Клей плиточный «Универсальный» | 25 | сер | На цементной основе. Для внутренних и наружных работ в сухих и влажных помещениях. Пластичная, водостойкая. Для укладки настенной, напольной, потолочной плитки и природного камня. Толщина слоя: 3-20 мм. | 15,0 МПа | 1,5 МПа | При толщине слоя 3 мм 4,8– 5,2 кг | 120,00 |
|  | Клей «Стандарт» | 25 | сер | На цементной основе. Для укладки Пенополистирольных, газобетонных длоков, керамических и керамогранитных плиток и плиток из природного камня на хорошо подготовленной поверхности. Толщина слоя 3-20 мм. | 7,5 МПа | 0,7 МПа | При толщине слоя 3 мм 4,8– 5,2 кг | 110,00 |
| Шпатлевочные смеси | Шпатлевка «БАЗОВАЯ» | 20 | бел | На гипсовой основе. Для выравнивания поверхностей и исправления дефектов стен и потолка. Для работы в сухих помещениях, для внутренних работ по бетону, кирпичу, штукатурке, швам ГВЛ, ГКЛ. Толщина слоя:1–10 мм. | 5,0 МПа | 0,5 МПа | При толщине слоя 1 мм 1,2– 1,3 кг | 190,00 |
|  | Шпатлевка «ФИНИШНАЯ» | 20 | бел | На белом цементе. Для окончательного выравнивания поверхностей и исправления мелких дефектов стен и потолка. Для работы в сухих и влажных помещениях, для наружных и внутренних работ по бетону, штукатурке, ГВЛ, ГКЛ. Толщина слоя: 1–3 мм. | 5,0 МПа | 1,5 МПа | При толщине слоя 1 мм 1,2– 1,4 кг | 210,00 |
|  | Шпатлевка «ФИНИШНАЯ» | 20 | сер | На основе серого цемента. Для работ в сухих помещениях и помещениях с повышенной влажностью. Пластичная, прочная, устойчивая к старению. Для выравнивания поверхностей стен и потолков из бетона, цементных, цементно-известковых штукатурок, ГКЛ, ГВЛ. Толщина слоя: 1–3 мм. | 5,0 МПа | 1,5 МПа | При толщине слоя 1 мм 1,2– 1,4 кг | 200,00 |
| Песок сухой | 25 | Сухой, просеянный. Фракция до 1 мм. | 60,00 |
| Затирка для кафельной плитки | 5 | бел | На основе белого цемента и полимерных добавок. Для внутренних и наружных работ в сухих и влажных помещениях. Пластичная, водостойкая. Для расшивки настенной, напольной, потолочной кафельной плитки. Ширина шва 3-6 мм. | 10,0 МПа | 0,7 МПа | 0,23-0,5 кг./м2 | 80,00 |
| Пескоцементная смесь | 25 | сер | Используется для устройства легких фундаментов, обработки и заделки стыковых швов, анкеровки и крепления металлических элементов, выполнения кладочных работ, для укладки и изготовления тротуарной плитки, для устройства на дачных участках дорожек. При изготовлении тротуарной плитки, для повышения износостойкости в смесь рекомендуется добавлять клей ПВА из расчета на 10 л. воды – 0,5 кг. клея |  |  |  | 80,00 |
| Гидроизоляционная смесь «Гизол» | 25 | сер | На цементной основе. Для создания на поверхности стен, пола, потолка слоя раствора, обладающего высокой прочностью, водонепроницаемостью, гидрофобностью. Для выполнения фасадных и ландшафтных работ, изоляции бассейнов, ванных комнат, туалетов, кухонь. Для работы в сухих и влажных помещениях. Для внутренних и наружных работ. Толщина слоя: 5-8 мм. | 20,0 МПа | 1,0 МПа | При толщине слоя 5 мм 8-9 кг | 365,00 |

Предприятие "Армстронг универсал" выпускает сухие строительные смеси для всех этапов строительства: от кладки до финишной отделки.

Наши смеси успешно применялись на объектах:

Ледовый дворец «Трактор», Конноспортивный  комплекс «Рифей», Детская клиническая больница №8 (ЧМЗ), областной Кардиоцентр

Многоквартирные дома в г. Челябинске,  Копейске,  Южноуральске, Троицке, Тюмени. Жилой комплекс завода по переработке

химического оружия в г. Щучье и.т.д.

В производстве смесей используются Европейские технологии в сочетании с нашим «KNOW-HOW»,защищенным патентом на изобретение!

Наши смеси отличаются высокой пластичностью и удобством в работе.

Наш адрес: 454012 г. Челябинск, ул. Копейское шоссе, ЧЗТО,5П, офис 202

тел/факс: (351) 247-93-05, 278-83-60

сот.:+7-903-088-06-67 – Дмитрий,