ЗАО «АММИТРА»

Закрытое акционерное общество «Аммитра»

454079 г. Челябинск, ул. Линейная, 92. Тел/факс.:  8(351)239-57-97

ОГРН:  1077450002574, ИНН:  7450049457, КПП:  745201001, ОКПО:  99256176;

ОАО «Челябинвестбанк» Р/С:  40702810000330009080, К/С:  30101810400000000779, БИК:  047501779

Изделия из влагоустойчивого морозостойкого термообработанного ячеистого бетона

Марка пенобетонных блоков (число указывает на плотность кг/м3):

| Марка | Назначение | Класс прочности (марка по прочности) | Морозостойкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обычный | Фибро-армированный |
| D400 | теплоизоляционные | B1 (М15) | F50 | F75 |
| D500 | теплоизоляционные | B2 (М25) | F50 | F75 |
| D600 | конструкционно-теплоизоляционные | B2,5 (М35) | F50 | F75 |
| D700 | конструкционно-теплоизоляционные | B3 (М50) | F75 | F100 |
| D800 | конструкционно-теплоизоляционные | B3,5 (М75) | F75 | F100 |
| D900 | конструкционно-теплоизоляционные | B4 (М90) | F75 | F100 |

Стандартные размеры блоков (мм):     400х200х200

600х300х100

600х300х120

600х300х200

Возможно изготовление индивидуальных блоков с размерами и плотностью, указанными заказчиком.

Стоимость изделий указана в рублях за 1 кубический метр.

| Марка | Стандарт (летний цикл 12 часов термо- обработки) + 5 суток хранения | Армированный Арм-12 (летний цикл 12 часов термо- обработки) + 5 суток хранения | Марочный АММИТРА фиброармированный |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АМТ-24 (24 часа термо- обработ.) | АМТ-30 (30 часов термо- обработки) |
| D700 | 3200 | 3300 | 3900 | 4200 |
| D800 | 3300 | 3400 | 3900 | 4200 |
| D900 | 3400 | 3500 | 4000 | 4300 |

Цены действительны на 07.04.2008. Цена готовой продукции может меняться в зависимости от стоимости сырья. Залоговая стоимость поддона-160 руб..Приведённые цены являются оптовыми.